®

PPF

SunTek® Paint Protection - PPF C, PPF Matte Technical Data Sheet

Антигравийная плёнка SunTek предлагает уникальную технологию защиты лакокрасочного покрытия с помощью прозрачной, глянцевой самовосстанавливающейся полиуретановой пленки со специально разработанным акриловым прозрачный клеем.

Плёнка обеспечивает лёгкость в установке и предназначена для защиты лакокрасочного покрытия - от гравия, царапин, мошек, коррозии металла, химического и механического воздействия.

Пленка обеспечена гарантией на 5 лет от пожелтения, появления пузырей и трещин.

Антигравийная плёнка SunTek – Установка и хранение

Антигравийная плёнка SunTek – Свойства и Преимущества

- Обеспечивает невидимую защиту лакокрасочного покрытия от гравия, царапин, химического и механического воздействия;

- Самовосстанавливающийся глянцевый защитный слой предотвращает появление на лакокрасочном покрытии царапин и сколов;

- Сохраняет прозрачность и бесцветный вид при воздействии цветных восковых покрытий и моющих жидкостей; Устойчива ко многим типам растворителей;

- Высокая эластичность пленки позволяет устанавливать ее на сложные поверхности;

- Защитная пленка может быть удалена и повторно установлена без потери липкости и нарушения клеевого слоя. Не оставляет растяжек после повторной установи;

- Абсолютно прозрачная, не желтеющая в течение всего гарантийного срока (при условии соблюдения правил инсталляции и последующей эксплуатации транспортного средства).

- Для детальных инструкций по установке посетите наш вебсайт: www.suntekfilms.com

- Рекомендованная температура установки между15°C - 32°C

- Рекомендованные растворы для установки: Основной установочный раствор – 3-5 г шампуня Johnson baby На 1 литр отчищеной\дистиллированой воды. Спиртовой раствор (для дополнительной

активации клея) – Не более 10% изопропилового спирта в отчищеной.дистилированной воде.

- Идеальная температура хранения 20°C -25°C. Рекомендованые границы температуры хранения между15°C - 32°C. Хранить рулоны вертикально.

SunTek® Paint Protection Technical Data Sheet

| PAINT PROTECTION FILM | (PPF | C | - | TOP | COATED ¦ PPF M - MATTE) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина общая | 8.0 mils |  |  |  |  | (203.2 microns) |
| Толщина защитного слоя | 0.5 mils |  |  |  |  | (12.7 microns) |
| Толщина уретана | 6.0 mils |  |  |  |  | (152.4 microns) |
| Толщина клея | 1.5 mils |  |  |  |  | (38.1 microns) |
| Толщина лайнера | 3.5 mils |  |  |  |  | (88.9 microns) |
| Прилипание клея | 72 oz/in |  |  |  |  | (804 N/m) ASTM D3330 |
| Предел прочности на разрыв | 5000 psi |  |  |  |  | (34.5 Mpa) ASTM D638 - 10 |
| Прочность на разрыв | 575 pli |  |  |  |  | (102.7 kg/cm) ASTM D624 -00 (2007) |
| Удлинение | >400% |  |  |  |  | ASTM D638 - 10 |
| Максимальная температура | 240 °F |  |  |  |  | (116 °C) |
| Устойчивость к протиранию | Тэйбер тест |  |  |  |  | Продукт не протирается |
| Химическая устойчивость | Изопропиловый спирт |  |  |  |  | Продукт Устойчив |
| Химическая устойчивость | Гексан\Толуол |  |  |  |  | Продукт Устойчив |
| Устойчивость к ультрафиолету | QUV 2500 часов |  |  |  |  | Продукт не желтеет |
| Устойчивость к температуре | 70°C 2500 часов |  |  |  |  | Продукт Устойчив |
| Устойчивость и гравию | SAE J4000 Gravelometer |  |  |  |  | Продукт Устойчив |

1

Top Coat - 0.5 mil

Tm6kmn, camobocctahabnmbadymnce monmypetahob n

cnon, mpegha>ha¬eh gne >aymt  ot meteh, pactbopmtenen m gopomhon fpe>m.

2

1

2

Urethane - 6 mil

7gapompo¬h n 6 mil monmypetah c mpmkpachon

m>hococtonkoctad m ckonkoctad k bo>genctbmd b cokmx temmepatyp m ynatpa$moneta.

3

4

3

Adhesive

akpmnob n comonmmep, knen pa>pa6otah gne

c6anahcmpobahhon mhctanneymm, mpegotbpayaet o6pa>obahme pactemek.

4

Liner - 3.5 mil

matob n monms$mp

СТРОЕНИЕ ПЛЕНКИ

Без Антигравийной Плёнки	С Атнигравийной плёнкой

* Изображения представляет поверхность лакокрасочного слоя с антигравийной плёнкой SunTek и без неё.